Tekninen informaatio IMPOWELD Alloy 182

Standardit

EN 14700	E Ni 2-200-ckptz				AWS A5.11:     E NCrFe-3i

EN ISO 14172: 	E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)			Mat.-Nro:         2.4620

Yleiset ominaisuudet

IMPOWELD Alloy 182 on emäspäälysteinen joustava hitsauspuikko liitoshitsaukseen sekä nikkeliseosten ja matalien lämpötilojen nikkeliterästen päällystykseen. Nikkelityyppisten materiaalien hitsauksessa hiiliteräksiin, varsinkin korkeissa käyttölämpötiloissa, ei hiilen siirtymistä tapahdu ferriittisestä perusmateriaalista kokonaan austeniittiseen hitsisulaan. Hyvä lämmönkestävyys.

Sovellukset

Kemianteollisuuden laitteiden valmistuksessa käytettyjen seostettujen materiaalien pinnoituksiin ja liitoshitsauksiin. Soveltuu myös korroosionkestäviin päällystyksiin matalaseosteisille teräksille.  Erityisen hyvin soveltuu erityyppisiin saumoihin käyttölämpötiloissa -196 ° C - + 650 ° C sekä näiden materiaalien liitoksiin, joissa on käytetty matalaseosteisia teräksiä.

Tyypillinen analyysi ( wt.-% ):

|  | C | Mn | Cr | Nb | Fe | Ni | TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min. |  | 6 | 15 | 1,5 | 6 |  |  |
| Max. | 0.05 | 7 | 17 | 2,5 | 7 | Bal. | + |

Mekaaniset arvot (ilman lämpökäsittelyä, minimiarvot käyttölämpötilassa):

| Vetomurtolujuus Rm: 620 [MPa] | Venymä (L=5d): 35 [%] |
| --- | --- |
| Myötöraja Rp0,2: 350 [MPa] | Iskusitkeys (ISO-V): 90 [J] |
| Myötöraja Rp1,0: 380 [MPa] | Iskusitkeys (ISO-V): 70 [J] -196°C |

Hitsausparametrit:

| Halkaisija | Pituus (mm) | Virta A |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 350 | 60- 90 |
| 3,25 | 350 | 80- 120 |
| 4,0 | 350 | 110- 160 |
| 5,0 | 450 | 150 - 190 |

Lisätiedot:

Hitsausasennot: 	PA, PB, PC			                  Virtatyyppi: = ( + ) / ~

Uudelleenkuivatus: 300 °C / 2h 			        	    Riittoisuus: 150 %

Lämpötilarajoitukset:					   Lämmönkestävyys   950 ° C saakka

rikkipitoisessa ilmakehässä  max. 500 ° C,  			    täysin kuormitetut hitsit  800 ° C.